Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов (по ГОСТ)

| Варианты остекления | Коэффициент пропускания света в видимой части спектра | Коэффициент поглощения света в видимой части спектра | Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения | Коэффициент поглощения прямого солнечного излучения | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2((С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4M1-8-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,28 |
| 4M1-10-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,29 |
| 4M1-12-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
| 4M1-16-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
| 4M1-Ar8-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
| 4M1-Ar10-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,31 |
| 4M1-Ar12-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
| 4M1-Ar16-4M1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,34 |
| 4M1-8-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,47 |
| 4M1-10-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,49 |
| 4M1-12-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,51 |
| 4M1-16-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
| 4M1-Ar8-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
| 4M1-Ar10-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,55 |
| 4M1-Ar12-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,57 |
| 4M1-Ar16-K4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,59 |
| 4M1-8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,51 |
| 4M1-10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,53 |
| 4M1-12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,56 |
| 4M1-16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,59 |
| 4M1-Ar8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,57 |
| 4M1-Ar10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,60 |
| 4М1-Аг12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,63 |
| 4M1-Ar16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,66 |
| 4M1-6-4M1-6-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,42 |
| 4M1-8-4M1-8-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,45 |
| 4M1-10-4M1-10-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
| 4M1-12-4M1-12-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
| 4M1-16-4M1-16-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
| 4M1-Ar6-4M1-Ar6-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,44 |
| 4M1-Ar8-4M1-Ar8-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
| 4M1-Ar10-4M1-Ar10-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
| 4M1-Ar12-4M1-Ar12-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
| 4M1-Ar16-4M1-Ar16-4M1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,55 |
| 4M1-6-4M1-6-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,53 |
| 4M1-8-4M1-8-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,55 |
| 4M1-10-4M1-10-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,58 |
| 4M1-12-4M1-12-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,61 |
| 4M1-16-4M1-16-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
| 4M1-Ar6-4M1-Ar6-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,60 |
| 4M1-Ar8-4M1-Ar8-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,62 |
| 4M1-Ar10-4M1-Ar10-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
| 4M1-Ar12-4M1-Ar12-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,68 |
| 4M1-Ar16-4M1-Ar16-K4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,72 |
| 4M1-6-4M1-6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,59 |
| 4M1-8-4M1-8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,61 |
| 4M1-10-4M1-10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
| 4M1-12-4M1-12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,68 |
| 4M1-16-4M1-16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,72 |
| 4M1-Ar6-4M1-Ar6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
| 4M1-Ar8-4M1-Ar8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,67 |
| 4M1-Ar10-4M1-Ar10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,71 |
| 4M1-Ar12-4M1-Ar12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
| 4M1-Ar16-4M1-Ar16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,80 |
| Примечание — Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0 м и коэффициентов эмиссии: 0,16 — 0,18 — для твердого покрытия; 0,06 — 0,08 — для мягкого покрытия. |  |  |  |  |  |  |